**Zahnfit(Adeziv lubrifiant)**



**Adeziv lubrifiant**

**Detalii produs:**

• Datorita agenţilor speciali din componenta, permite utilizarea universala de lubrifiere şi protecţie la coroziune pe zone in contact cu apa, facand-o sa alunece. Rezistenţă extrema, rezistenţă ridicată, aderenţa peliculei permite utilizarea chiar şi în condiţii de funcţionare adverse. Pentru protecţia caroseriei auto ale masinilor in asteptare si pastrare din parcurile auto.

**Domenii de utilizare:**

• Poate fi utilizat pentru lubrifierea spray de pinioane, rack-uri, lanţuri, cabluri de alunecare alte suprafeţe.

**Date tehnice:**

• Rezistenţa la temperatură: -25 ° C la 180 ° C.

Clasificare conform DIN 51818: NLGI.

Clasa 0 scurt DIN 51502: OGPFO R-25.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahnfit**  **(Adeziv lubrifiant)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **500ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **9,45** |