**Korrosionsschutzwachs(ceara protectoare)**



**Informaţii suplimentare:**

• Ceară de protecţie formează o pelicula aderenta, rezistenta la apa cu film anti-coroziune, proprietăţi excelente şi la efectul rosthemmender. Excelenta pentru conservarea componentelor adecvate, utilizare ca protecţie temporară. De asemenea adecvate pentru conservarea interioara ale recipientelor sub presiune.

**Domenii de utilizare:**

• Conservarea zonelor pliante a autovehiculelor, echipamente de constructii si agricole, echipamente pentru casa si gradina.

**Caracteristici tehnice:**

• Punct de topire: aproximativ 100 ° C. Viscozitatea: 14-16 e / 4 mm, conţinut. solid: aproximativ 16% prin pulverizare. Norme de testare: DIN 50 021 (40 μ): 240 h. condensare: DIN 50 017 (40 μ) : 240 Gama h.

Temperatura: -30 ° C la +90 ° C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Korrosionsschutzwachs****(ceara protectoare)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **5,00** |