**Lebensmittelfett(Unsoare alimentara)**



**Cu aprobarea NSF H1**

**Detalii produs:**

• Unsoarea alimentara E-Coll este un complex de aluminiu. Unsoare săpun-luminoase pe bază de ulei alb medical. Rezistent la oxidare, stabilitate operativa foarte buna, rezistent la apă, rezistenţă ridicată la coroziune si adeziv. Are H1 înregistrate de NSF (Fundaţia Naţională Sanitar).

**Domenii de utilizare:**

• Recomandat in special pentru lubrifierea rulmentilor si angrenajelor din fier a maşinilor din industria alimentara şi a băuturilor, hrană şi industria ambalajelor. Nu provoaca rani persoanelor care au contact inevitabil si nu poate fi exclusa atingerea cu unsoarea.

***Trebuie să fie evitate contactul inutil al lubrifiantului cu alimentele, datorita continutului de plumb!!!***

**Date tehnice:**

• Rezistenţa la temperatură: -25°C la 130°C, DIN 51825 (pe o perioada scurta de timp de până la 180°C).

Punct de picurare:&gt = 260°C, DIN ISO 2176

Clasificare în conformitate cu DIN 51818: Clasa NLGI-2

Desemnarea posibila DIN 51502: K 2 N-20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lebensmittelfett**  **(Unsoare alimentara)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **400 g - Cartus** | **1/12 buc** | **15,25** |
| **500 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **7,10** |
| **1kg - Cutie** | **1/10 buc** | **21,15** |