**MoS2 Hochdruckfett(Unsoare de presiune MoS2)**



**Detalii produs:**

• Unsoare universală pentru lubrifierea rulmenţilor simpli, şi de asemenea, în frecare mixte, la toate vitezele de alunecare admisă pentru lubrifiere grasa. Reduce frecarea şi uzura la sarcini ridicate. Protecţia împotriva coroziunii şi ungere de întreţinerea în prezenţa apei.

Lubrifiantul acţionează mecanic datorita bisulfura de molibden solide.

Acest lubrifiant solid este depus în timp pe suprafaţa de alunecare şi formeaza straturi de unsoare neutre. Acest lucru conferă proprietăţi pronunţate de gresare si de reducere a frecarii cauciucurilor plate.

**Domenii de utilizare:**

• Utilizat in principal pentru ungerea lagărelor de alunecare, cu mişcări relativ lente, sub presiune extremă şi supuse şocurilor de utilizare. Pentru rulmenţi simpli de toate tipurile, în condiţii dificile de mediu recomandate.

**Date tehnice:**

• Rezistenţa la temperatură: -30°C la +120°C DIN 51 825 (pe termen scurt 130°C).

Punctul Drop de picurare: 180°C. DIN ISO 2176

Domeniu de clasificare conform DIN 51818: NLGI-Clasa 2.

Clasificare posibile conform DIN 51502: KPF2 K-30.

Culoare: gri inchis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MoS2 Hochdruckfett****(Unsoare de presiune MoS2)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **400 g – Cartus cilindric** | **1/12 buc** | **4,20** |
| **1kg - Cutie** | **1/10 buc** | **9,20** |