**Mehrzweckfett(Unsoare multifunctionala)**



**Cu grafit coloidal**

**Detalii produs:**

• Unsoare universală pentru lubrifierea rolelor de rulare şi de alunecare, chiar şi în zone cu frecare mixta, lubrifierea tuturor angrenajelor de frecare, mentinand viteza de lucru admisa. Reduce uzura si la sarcini ridicate. Protecţia rulmenţilor împotriva coroziunii si a contaminarilor dăunătoare. Protecţia şi efectul de lubrifiere se menţine, chiar si împotriva prezenţei apei de mare.

**Domenii de utilizare:**

• Echipamente agricole, utilaje de constructii, excavatoare, camioane, tractoare, concasoare de piatra, ascensoare, incarcatoare, curele la utilaje de apă, etc.

**Date tehnice:**

• Datorita combinatiei cu substanţe active runflat, litiu piesele au o durata de lucru mai indelungata.

Temperatura: -30°C la 130°C. Punct de picurare 190° C.

Nu contine rasini.

Clasificare de text conform DIN 51818:-clasa NLGI 2

Clasificare posibila DIN 51502: KLF2K-30.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mehrzweckfett**  **(Unsoare multifunctionala)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **400 ml - Cartus** | **1/12 buc** | **3,00** |
| **1 kg - Cutie** | **1/10 buc** | **7,60** |
| **5 kg - Galeata** | **1/1 buc** | **30,55** |