**Hochtemperaturfett(unsoare temperature ridicate)**



**Până la 200 ° C**

**Informaţii suplimentare:**

Pentru lubrifierea rulmentilor şi lagăre de alunecare la temperaturi ridicate, in toate condiţiile de lubrifiere admise la medii corozive. Unsoarea reduce frecarea la vitezele de alunecare reduce uzura la temperaturi ridicate şi presiuni. Protejaza rulmenţii de contaminari. Întreţine efectul de lubrifiere în prezenţa apei.

**Domenii de utilizare:**

La rulmenţi cu temperaturi înalte, cuptoare de recoacere şi uscare, cuptoare rotative, utilaje de manipulare,suportii sistemelor de racire,transportoare,axele ventilatoarelor speciale, ventilarea de la evacuarea agresiva a poartii supapelor ale motoarelor, ejector în matrite de injectie din material plastic.

**Date tehnice:**

Temperatura de operare: -30 ° C la 180 ° C (intermitent la +200 ° C).

Coerenţa punctul Drop.:&gt; 240 ° C.

Clasificare conform DIN 51818: NLGI-clasa 1-2. posibile de desemnare DIN 51502: 1 KHC S-30.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hochtemperaturfett**  **(unsoare temperature ridicate)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **400g - Cartus** | **1/12 buc** | **13,35** |