**Zink-Spray**



**Informaţii suplimentare:**

• Aderă la metale, rezistente la apă şi protejează împotriva ruginii. Această combinaţie asigură o dublă protecţie pe termen lung.

**Domenii de activitate:**

• Pentru toate activităţile de acoperire, pentru reparaţii straturi zinc deteriorate.pentru acoperirea de foraj şi puncte de sudură, pentru piese ce au contact cu apa sau intemperii meteorologice.

**Caracteristici tehnice:**

• spray zinc cu 95% de zinc şi 5% răşină. Culoare: gri.

Rezistenţa la temperatură: până la 500 ° C.

Timp de uscare la 20 ° C în 15 minute.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zink-Spray** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **6,20** |